Rotační naprašovací targety

Rotační naprašovací targety, nebo také rotační povlakovací katody, nebo rotující naprašovací targety, nebo trubicové elektrodové naprašovací targety lze vyrábět jako monolitické (z jednoho kusu), bondované (spájené z více kusů na podložku), nebo sprejováním.

Námi nabízené rotační targety se vyrábí buď plazmovým nástřikem na základní trubici, nebo z pevného kusu v délce přesahující i 3.000 mm.

Doplněním výrobních možností k tepelnému nástřiku, zabezpečujeme rotační targety vyrobeny patentovanou technologií odlévání trubic s požadavky na vysokou hustotu a vysokou čistotu materiálu.

Dosahovaná relativní hustota materiálu:    >99%

Rozsah velikosti rotačného targetu:           φ56-190 mm,   L= 120-5.000 mm

Stupně čistoty:            >99,5%,   ≥99,999%

Standardní zkouška:   metoda ICP-OES, poskytujeme MSDS (certifikát).

Námi nabízené standardní materiály k výrobě rotačních targetů jsou:

ZnO, i-ZnO, AZO, TiOx, TZO, ZnAl, CuGa, ZrO2, WOx, NbOx, Al2O3, Cu, Al, Sn, ZnSn, InSn, ATO, CdTe, V, NiCr, NiV, CrAl, CrAlSi, AlTi, AlSn, Cr, AlTi, Ti, Zr, Hf, Mo, MoNb, Inconiel, W, Ta, Nb, SiAl, Si, atd.

Disponujeme:

- Různými výrobními technikami a zařízením (např. CIP izostatické lisování za studena + různé technologie atmosférické práškové metalurgie, vakuové lisování za tepla, technologie horkého izostatického slinování, tavení elektronovým paprskem, technologie čištění taveniny atd.).

- Širokou škálou produktů.

- Zákaznícky orientovaným personálem.

- Technologií recyklace a opětovného využití vyhořelých targetů.

- Vlastním patentovaným bondovacím servisem, nabondovaný target dosahuje vyššího mechanického, elektrického a tepelného kontaktu.

- Přepracovaným systémem prodeje.

- Poskytováním technické podpory a poradenstvím v aplikaci materiálu.

Naše klíčové technologie:

- Návrh složení tenké vrstvy a návrh aplikace.

- Technologie systézy pláškových materiálů.

- Ultrajemná prášková disperze a disperzní technologie.

- CIP a DCC technologie tváření materiálů.

- Různé typy ochranných atmosfér a slinovacích technologií.

- Technologie svařování kovů a keramických frakcí.

- Odstředivé lití a přesné zpracování slitin kovů.

- Výroba materiálu technologií plazmového sprejování a technologie povrchových úprav.

- Systém kontroly kvality na zabezpečení vysoké kvality výrobků a servisu.